Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	12.01.2015
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1.Провести экспертизу промышленной безопасности технологического трубопровода до ввода его в эксплуатацию.

2. Провести контроль качества сварных соединений всех эксплуатируемых межплощадочных трубопроводов для транспортирования нефтепродуктов.
Извлеченные уроки:

[image: image1.jpg]



Место аварии
[image: image2.jpg]



Место разрушения сварного шва

	Наименование организации:
	ООО «Первый мурманский терминал»
	

	Ведомственная принадлежность:
	отсутствует
	

	Место аварии:
	Межплощадочный трубопровод от насосной светлых нефтепродуктов до верхней резервуарной площадки  нефтебазы комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов 
	

	Вид аварии:
	разрушение  технологического трубопровода, утечка нефтепродукта
	

	Краткое описание аварии: 

При закачке нефтепродукта в резервуар верхней площадки нефтебазы произошло разрушение технологического трубопровода диаметром Ду 350 мм с разливом нефтепродукта. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1.  Разрушен трубопровод.
2. Утечка  14,7 тонн нефтепродукта.
3. Экономический ущерб составил 1277, тыс. руб.
 Причины аварии:

Технические причины аварии 

Механическое разрушение сварного шва технологического трубопровода вследствие нарушения технологии сварки и некачественном проваре сварного шва при монтаже трубопровода, что при длительной эксплуатации (37 лет) трубопровода и воздействия знакопеременных  нагрузок, возникающих при колебаниях температуры наружного воздуха, привело к его разрушению.
	


