Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	05.04.2016
	Организационные причины аварии:

неукомплектованность штата необходимым количеством обходчиков;

отсутствие автоматизированной системы телемеханики и контроля утечек;

физический износ магистрального нефтепровода;
некачественное проведение инструментальной диагностики нефтепровода.
Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
определить приоритетную очередность выполнения ПИР                           в 2018г. по капитальному ремонту нефтепровода, с учетом результатов диагностики прошлых лет;  

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности магистрального  нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре»;
установить систему контроля на приоритетных участках.

[image: image3.png]



Извлеченные уроки: 
Не допустимо формальное отношение к проведению инструментальной диагностики нефтепровода и оценки фактического  состояния объекта 

	Наименование организации:
	ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «НК Роснефть» 
	

	Место аварии:
	493 км  магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре», 1965 г. ввода                 в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Разрушение, выброс опасного вещества; 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации магистрального  нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре», через сквозную коррозионную каверну в теле трубы диаметром 529  мм произошел выброс нефтепродуктов.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб – 18634229,71   руб.

Причины аварии:
Технические причины аварии:
Коррозия металла, образование сквозной коррозионной каверны в теле трубы по причине контакта трубы с грунтом, вследствие отслоения, растрескивания и разрушения битумной изоляции трубопровода.
[image: image2.jpg]



	


[image: image1]