Защитим будущее,



 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	26.07.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
- выполнить восстановительный ремонт участка в соответствии с требованиями нормативных документов с составлением исполнительной документации;
- спланировать и провести мероприятия по повторной ВТД;

- организовать проведение технического обучения персонала, задействованного в ремонтно-восстановительных работах качественному и безопасному проведению работ;
- инициировать проведение научно-практической конференции по вопросам повышения достоверности и точности результатов ВТД. 

[image: image1.jpg]'

e




[image: image2.jpg]/




Извлеченные уроки: 
Не допустимо формальное отношение 
к должностным обязанностям в части организации производственного контроля при выполнении ремонтно-восстановительных работ на линейной части трубопровода.


	 
	ОАО «Газпром трансгаз Югорск»
	

	Ведомственная принадлежность
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	354,5 км  магистрально-го газопровода «Игрим- Серов-Нижний Тагил»  введен в эксплуатацию, 1966  г. 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества;  разрушение с возгоранием газа
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации    магистрального газопровода «Игрим- Серов-Нижний Тагил»  Ивдельского ЛПУ МГ произошло разрушение  участка газопровода протяженностью  20 м (диаметр 1020 мм Ру= 5,5 МПа) с возгоранием газа и выбросом фрагмента ввиду развития трещины на фоне длительного срока эксплуатации, механического воздействия, коррозионных повреждений поверхности 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб –    5425,6 тыс. руб.
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Совокупность факторов: механическое воздействие (вмятина с задиром), наличие микротрещин (несплошностей) в околошовной зоне (термического влияния) продольного сварного шва трубы с параметрами ниже чувствительности  средств ВТД, коррозионные повреждения поверхности, длительный срок эксплуатации создали условия развития трещины и разрушение трубопровода. 

Организационные причины аварии:

Недостаточный уровень организации  и осуществления производственного контроля руководством Ивдельского ЛПУ МГ при проведении ремонтно-восстановительных работ, что привело к его повреждению.
Низкая чувствительность  средств ВТД 
в отношении дефектов в околошовной зоне.
	


