Защитим будущее,



 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	23.08.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
- выполнить обследование труб со схожими условиями эксплуатации;

- актуализировать и ввести  в действие инструкцию по проведению обследований в шурфах дефектов труб  сварных соединений газопроводов по результатам обследования ВТД;

- провести внутритрубную диагностику магистрального  газопровода «Ямбург-Тула1» на участке от2453,5 км до 2569,8 км;

 устранить  недопустимые дефекты по результатам ВТД и обследования в шурфах.

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Извлеченные уроки: 
Необходимо обеспечить подбор средств внутритрубной диагностики с порогом чувствительности снаряда-дефектоскопа позволяющим  обнаружить дефекты КРН.



	 
	ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
	

	Ведомственная принадлежность
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	2479,5 км  магистраль-ного газопровода «Ямбург-Тула1»,  введен в эксплуатацию, 1988  г. 
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества;  разрушение с возгоранием газа
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации    магистрального газопровода «Ямбург-Тула1»    Пильнинского ЛПУ МГ произошло разрушение  участка газопровода протяженностью  33 м (диаметр 1420 мм Ру= 6,8 МПа) с возгоранием газа и выбросом 4-х фрагментов ввиду возникновения дефекта  на фоне длительного срока эксплуатации и  коррозионного растрескивания под напряжением.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб –    38362,2 тыс. руб.
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Возникновение зоны продольных трещин (длина 3300 мм, ширина 250 мм, максимальная глубина 7,5 мм) в основном металле трубы № 2358, образовавшихся по механизму коррозионного растрескивания под напряжением  в процессе эксплуатации.

 Организационные причины аварии:
Несовершенство средств внутритрубной диагностики, обусловленное ограничениями магнитного метода неразрушающего контроля, и применяемого оборудования в части обнаружения дефектов КРН
На момент обследования дефект имел глубину ниже порога чувствительности снаряда-дефектоскопа.

	


