Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	31.03.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

- выполнить восстановительный ремонт дефектного участка в соответствии с требованиями нормативных документов с составлением исполнительной документации;

- актуализировать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии;

- принять меры к неукоснительному соблюдению требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 
[image: image1.jpg]-
- \.\\





[image: image2.jpg]



Извлеченные уроки: 
Не допустимо формальное отношение 
к должностным обязанностям в части контроля и приемки качества строительно-монтажных работ.


	 
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Трубопровод импульсного газа (Ду 150) узла подключения компрессорного цеха № 5 Вуктыльского ЛПУМГ, 2006 г. ввода  в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации  трубопровода импульсного газа узла подключения компрессорного цеха № 5 произошло разрушение  трубной секции диаметром 150 мм с выбросом и возгоранием газа.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет.

Экономический ущерб –    1 989  тыс. руб.

Причины аварии:
Технические причины аварии:
Наличие множественных заводских дефектов трубы в зоне технологического утончения и дополнительном влиянии локальных трещиноподобных и деформационных дефектов на наружной поверхности трубы.

Организационные причины аварии:

Заказчиком строительства ЗАО «Ямалгазинвест» не должным образом организован строительный контроль, выраженный в низком качестве проведения входного контроля оборудования и материалов.
ООО «Спецгазсервис» и и ООО «Трансстройсервис» не приостановили работы по нанесению изоляции и монтажу, в связи с видимыми заводскими повреждениями (задирами).
ООО «Газпром трансгаз Ухта» не проводило обследований состояния трубопровода с 2011 года. 
	


