Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	14.02.2017 в  4:40
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить проведение должного контроля за трубной продукции на заводах изготовителях и строительных площадках;
2. Усилить контроль за диагностированием трубопроводов находящихся в эксплуатации.

Извлеченные уроки:

Необходимо обеспечить соблюдение технологий проведения работ при осуществлении должного контроля руководства предприятия.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП «Ямалнефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода от Пякяхинского до Находкинского месторождения ТПП "Ямалнефтегаз"
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 

Разгерметизация магистрального газопровода на

участке от УКПГ Пякяхинского м/р до точки подключения к магистральному газопроводу «Пякяхинское месторождение - Находкинское месторождение» в 36-ти метрах на восток от КУ2, с выбросом неконтролируемого газа под давлением с
последующим воспламенением газовоздушной смеси.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Поврежден участок магистрального трубопровода протяженностью 17,7м;
2. Экономический ущерб от аварии составил                     398,5 тыс. руб.

Технические причины аварии:
1 Механическое повреждение трубы при проведении строительно-монтажных работ;
2 Концентрация напряжений в зоне механических повреждений (вмятин) расположенных на наружной поверхности участка трубы с последующим ее разрушением.
Организационные причины аварии:

1. Недостаточный контроль над проведением работ при строительстве и эксплуатации магистрального газопровода.
	


