Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	09.06.2017 в 12:15
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести экспертизу промышленной безопасности оборудованию подвергшемуся аварийному воздействию.
2. Провести внеплановое УТЗ по отработке действий в соответствии с ПЛА на тему: «Разрыв газопровода с последующим возгоранием».
Извлеченные уроки:

Необходимо увеличить объемы диагностирования, реконструкции               и капитального ремонта газопроводов

.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ТПП "Когалымнефтегаз" ООО "Лукойл - Западная Сибирь"
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО "Лукойл - Западная Сибирь"
	

	Место аварии:
	Площадка компрессорной станции (промысловой) Северо-Губкинского месторождения, ТПП "Когалымнефтегаз"
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение технических устройств
	

	Краткое описание аварии: 

На участке технологического газопровода диаметром 159 мм, в эксплуатации с 2009 г. ТПП «Когалымнефтегаз» расположенного на территории газоизмерительной станции произошла разгерметизация с последующим возгоранием, пострадавших нет.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Экономический ущерб от аварии составил 237 917 руб.

Технические причины аварии:

Концентрация напряжений в первой четверти сечения трубы с последующим ее разрушением.
Организационные причины аварии:

Не своевременное проведение технического диагностирования технологического газопровода.
	


