Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	
	20.01.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений установки висбрекинга, подвергшихся воздействию поражающим факторам пожара. 
3.2. Восстановить технические устройства, металлоконструкции, коммуникации, поврежденные в результате аварии.

3.3.Обстоятельства и причины аварии довести до сведения персонала филиалов компании. 

3.4. Организовать систему входного контроля оборудования, материалов, полуфабрикатов.

3.5. Пересмотреть внутренние документы организации, касающиеся ремонта оборудования, изготовленного из легированных сталей.
 Извлеченные уроки:

Недопустимы отсутствие надлежащего надзора за техническим состоянием оборудования и трубопроводов и контроля за организацией и качественным проведением ремонтных работ.

[image: image1.jpg]3/01/2017

L]

X

- /S "




[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	филиал  ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО АНК «Башнефть»
	

	Место аварии:
	установка  висбрекинга топливного  производства
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

На установке висбрекинга, находившейся на нормальном технологическом режиме, произошло разрушение прямолинейного участка трубопровода от колонны к насосу с выбросом гудрона и последующим возгоранием.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены и деформированы площадки обслуживания, элементы металлоконструкций, кабельные линии, теплоизоляция трубопроводов, крановые пути и подъемные сооружения в насосных.

2. Пострадавших нет.

3. Экономический ущерб 220  млн рублей.
Причины аварии:
1. Технические причины аварии:
разрушение участка трубопровода вследствие утонения его стенки в результате коррозионного износа и несоответствия материального исполнения трубопровода проекту.

2. Организационные причины:
2.1. отсутствие надлежащего технического надзора за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией и ремонтом трубопровода;

2.2 неудовлетворительная организация проведения ремонтных работ; отсутствие входного контроля качества материального исполнения трубопровода.
2.3. Отсутствие надлежащего производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое состояние трубопровода.

	


