Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	29.01.2017
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств, сооружений установки висбрекинга, подвергшихся воздействию пожара. 
3.2. Восстановить технические устройства, металлоконструкции, коммуникации, поврежденные в результате аварии.

3.3. Обстоятельства и причины аварии довести до сведения персонала филиалов компании. 

3.4. Организовать систему входного контроля оборудования и  материалов, применяемых при ремонте.
3.5. Пересмотреть внутренние документы организации, касающиеся ремонта оборудования, изготовленного из легированных сталей.
 Извлеченные уроки:

Недопустимы отсутствие надлежащего надзора за техническим состоянием оборудования и трубопроводов и контроля за организацией и качественным проведением ремонтных работ.
               [image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО АНК «Башнефть»
	

	Место аварии:
	установка  висбрекинга топливного  производства
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

На установке висбрекинга, находившейся на нормальном технологическом режиме, произошло разрушение отвода  трубопровода  с выбросом нефтепродуктов и последующим возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены и деформированы металлоконструкции,  эстакада трубопроводов установки, технические устройства и оборудования, приборы КиП и электроснабжение.
2. Пострадавших нет.

3. Экономический ущерб 152  млн рублей.
Причины аварии:
1. Технические причины аварии:
разрушение отвода трубопровода вследствие утонения его стенки в результате коррозионного износа и несоответствия материального исполнения смонтированного отвода трубопровода проекту.

2. Организационные причины:

2.1. отсутствие надлежащего контроля за качеством ремонта и безопасной эксплуатацией трубопроводов.

2.2 неудовлетворительная организация и проведение входного контроля применяемых при проведении ремонтных работ оборудования, материалов; 

2.3. отсутствие надлежащего производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за безопасную эксплуатацию и техническое состояние трубопровода.

	


