Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	05.04.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Восстановить герметичность задвижек на основной и байпасной линии технологического трубопровода.
2. Выполнить контрольные мероприятия по проверке герметичности задвижек, на которых проведена замена прокладок.
3. Провести внеочередную аттестацию специалистов и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустима эксплуатация технологического оборудования в отсутствии обеспечения герметичности фланцевых соединений задвижек.
[image: image1.jpg]TR .

| T
Il

_





	Наименование организации:
	АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»


	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Площадка установки каталитического крекинга 
	

	Вид аварии:
	пролив
	

	Краткое описание аварии: 

При выводе установки на нормальный рабочий режим и пуске насоса после его остановки из-за нестабильной работы на  байпасной линии технологического трубопровода  произошла разгерметизация фланцевого соединения крышки и корпуса задвижки  с проливом горячей струи легкого газойля.

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждена трубопроводная арматура.  
2. Двое сотрудников получили термические ожоги I и II степени тяжести.

3. Экономический ущерб отсутствует.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:

Разгерметизация задвижки произошла в результате разрушения прокладки во фланцевом соединении крышки                    и корпуса, вследствие потери исходных прочностных свойств материала прокладки после  неравномерной затяжки фланцевого соединения крышки с корпусом задвижки. при выполнении монтажных работ.
2.Организационные причины аварии:
2.1. Недостаточный контроль за качеством выполненных работ по изготовлению и замене прокладки между крышкой                   и корпусом задвижки.

 2.2. Неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

при эксплуатации опасного производственного объекта, а именно: отсутствие контроля за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств. 

	


