Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	19.01.2018 
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести мониторинг промысловых (межпромысловых) трубопроводов, проложенных в охранных зонах водных объектов, с целью определения соответствия проектным решениям и требованиям безопасной эксплуатации.
2.  Провести внеочередную аттестацию лиц, на которые возложена ответственность за безопасную эксплуатацию промысловых (межпромысловых) трубопроводов.
Извлеченные уроки:

Осуществлять надлежащий контроль за комплектностью технической и эксплуатационной документацией на трубопроводы.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «Башнефть-Добыча»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Система промысловых трубопроводов Ахтинского месторождения
	

	Вид аварии:
	Отказ или повреждение технических устройств 
	

	Краткое описание аварии: 

Разгерметизация трубопровода ДНС «Ахта»-УПС «Чермасан» с попаданием в ручей Кудушлинка.

 Последствия аварии:

 (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 3 млн 936 тыс. руб. из них экологический ущерб 290 тыс. руб.
Технические причины аварии:
Внутренняя язвенная электрохимическая коррозия (толщина стенки трубы 8 мм, размер сквозного выхода - 17 мм х 8 мм) вызванная воздействием агрессивной перекачиваемой среды на незащищенную внутренним полимерным покрытием стенку трубопровода.
Организационные причины аварии:
1. Не проведена предпусковая внутритрубная  диагностика нефтесборного трубопровода от ДНС «Ахта» до УПС «Чермасан».
2. Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, в части осуществления контроля за безопасной эксплуатацией напорного нефтепровода.
	


