Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	03.11.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
Провести необходимые работы по подготовке магистрального газопровода САЦ 3 на участке 1840 км - 1865,2 км к проведению внутритрубной диагностики с целью определения возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.
Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора работников филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте.
[image: image3.png]



Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 

20 лет, для снижения риска аварийности необходимо обеспечить обязательное, периодическое проведение внутритрубных обследований современными средствами диагностики.

	Наименование организации:
	ООО «Газпром трансгаз Москва»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	1843,4 км магистрального газопровода Средняя Азия -Центр 3 нитка, 1972 г. ввода в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества с возгоранием.
	

	Краткое описание аварии:
Разрушение магистрального газопровода произошло с возгоранием газа и выбросом 7 фрагментов разрушенной трубы диаметром 1220 мм.

В результате разрушения трубопровода образовался котлован, размером 25 х 15 метров, глубиной 6 м. 
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. 
Экономический ущерб –    28 513 тыс.  руб.
Экологический ущерб –     45 тыс.  руб.  
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Разрушение трубы произошло из-за повышения критической температуры хрупкости в зоне локальной пластической деформации на поверхности трубы (вмятины-полосы с округлой формы дна), вызванной механическим повреждением.
Отсутствие внутритрубной диагностики на протяжении всего срока эксплуатации не позволило своевременно выявить и устранить дефекты в основном металле трубы.


[image: image2]

	


[image: image1.jpg]


