Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	28.08.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
       В целях обеспечения промышленной безопасности 
и определения фактического технического состояния ООО «Газпром трансгаз Ухта» провести техническое диагностирование участка магистрального газопровода «Ухта-Торжок II» (2 нитка) 303 – 331 км.
       По результатам технического диагностирования составить 
и представить в Северо-Западное управление Ростехнадзора план мероприятий по обеспечению безопасности участка магистрального газопровода «Ухта-Торжок II» (2 нитка) 303 - 331 км с учетом возможности дальнейшей его эксплуатации на проектных технологических режимах;

      ООО «Газпром трансгаз Ухта» обратиться в ПАО «Газпром» (собственник магистрального газопровода «Ухта-Торжок II») с предложением о реконструкции указанного газопровода с целью установки камер запуска и приема очистных устройств и средств внутритрубной дефектоскопии;  

[image: image4.png]




[image: image2]
Извлеченные уроки: 
      Необходимость совершенствования средств контроля за состоянием газопроводов, с применением внутритрубной дефектоскопии, определяющей точную локацию мест проведения ремонта.

	Наименование организации:
	ООО «Газпром трансгаз Ухта»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	321 км магистрального газопровода 
«Ухта-Торжок II» 
(2 нитка), 1976 г. ввода в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; разрушение. 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Ухта-Торжок II» (2 нитка), произошел разрыв газопровода  с возгоранием газа и  выбросом фрагментов разрушенных труб диаметром 1220 мм на расстояние до 250 м.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. 
Экономический ущерб –    9 966 тыс.  руб.
Экологический ущерб –    0,15 тыс.  руб.   
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Развитие продольных трещин стресс-коррозионного характера в процессе работы газопровода под воздействием коррозионного фактора и эксплуатационных нагрузок;
Организационные причины аварии:

Сроки и методы обследования (диагностирования) определенные в заключении экспертизы промышленной безопасности приняты без учета технического состояния участка 
МГ «Ухта — Торжок II» (2 нитка);
эксплуатирующей организацией не проведено техническое диагностирование участка 
МГ «Ухта — Торжок II» (2 нитка) 303 — 331 км путем пропуска внутритрубных средств диагностики.


	


[image: image1][image: image3.png]


