Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	05.02.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Проанализировать обстоятельства и причины аварии.
2. Провести экспертизу промышленной безопасности факельных трубопроводов, сепараторов, зданий и сооружений.

3. Снизить давление  проверки работоспособности аварийных клапанов. Внести изменения  в технологических регламент и эксплуатационную документацию.

4. Провести внеочередную аттестацию  специалистов и работников организации.

Извлеченные уроки:

Недопустимо эксплуатация трубопроводов  без контроля их технического состояния неразрушающими методами.


	Наименование организации:
	ПАО «Казаньоргсинтез»
	

	Ведомственная принадлежность:
	
	

	Место аварии:
	производство сэвилена  завода полиэтилена высокого давления 
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении проверки срабатывания  аварийного клапана отделителя высокого давления произошла разгерметизация
трубопровода сброса этилена с  отделителя высокого давления в сепаратор с возгоранием этиленвинилацетатной смеси. 

Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Деформированы металлоконструкции, попавшие в зону  термического воздействия. 
2. Пострадавших нет.

3. Экономический ущерб составил 39,6 тыс. руб.
Причины аварии:

1. Технические причины аварии:

разрушение сварного соединения перехода трубопровода с Ду 100 на Ду 200 из-за образования микротрещин вследствие  вибрации и температурного расширения трубопроводов , возникших при периодических сбросах газов.
2.Организационные причины аварии:
Не обеспечен контроль технического состояния трубопроводов.
 
	


