Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	20.05.2014 21:30
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Включить трубопровод в программу реконструкции трубопроводных систем ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

2. Лицам ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ответственным за допущенные нарушения пройти внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности.

3. Произвести реконструкцию выкидного нефтепровода 
4. Провести экспертизу промышленной безопасности выкидного нефтепровода.

Извлеченные уроки:

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» необходимо: увеличить объемы диагностирования, реконструкции и капитального ремонта промысловых трубопроводов.

[image: image4.emf]

[image: image2]

	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Выкидной нефтепровод «Скважина 616-Спутник-44», КЦДНГ-1 Западно-Тэбукское нефтяное месторождения
	

	Вид аварии:
	Разлив опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разгерметизации межпромыслового трубопровода «Скважина 616-Спутник-44» произошел разлив нефтесодержащей жидкости (НСЖ)
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Объем нефтесодержащей жидкости (НСЖ) составил           2,5 м3.

 2. Экономический и экологический ущерб составил 2 557 658 руб.
Причины аварии:

1. Развитие на внутренней поверхности трубопровода крупных коррозионных каверн с дефектом катастрофического характера в виде сквозных отверстий в результате коррозионного разрушения материала в условиях влажной эксплуатационной среды высокой степени коррозионной активности. 
	


[image: image1][image: image3.emf]