Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	06.03.2014 в 06:45
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Включить трубопровод в программу реконструкции трубопроводных систем ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
2. Лицам ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ответственным за допущенные нарушения пройти внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности.
3. Провести техническое диагностирование межпромыслового трубопровода УПСВ Макаръель» - УПСВ «Щельяюр»
Извлеченные уроки:

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» необходимо: увеличить объемы диагностирования, реконструкции и капитального ремонта промысловых трубопроводов. 

[image: image4.png]5

Pt

MECTO TIOPLIBA






[image: image2]

	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Нефтепровод ДНС «Макаръельское" – УПН "Щельяюр», КЦДНГ-5
	

	Вид аварии:
	Разлив опасных веществ
	

	Краткое описание аварии: 

В результате разгерметизации межпромыслового трубопровода «ДНС Макарьельская-УПН Щельяюр» произошел разлив нефтесодержащей жидкости (НСЖ)
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Разлив нефтесодержащей жидкости (НСЖ ) составил           2 м3.
 2. Экономический ущерб составил 4 564 501 руб.
Причины аварии:

   Сквозное повреждение поперечного сварного шва фрагментов труб 273х8 нефтепровода ДНС "Макаръельское" – УПН "Щельяюр". В процессе эксплуатации на внутренней поверхности шва образовались коррозионные повреждения в виде крупных каверн с последующим эрозионным процессом выноса материала из зоны повреждения скоростным потоком нефтегазоводосодержащей жидкости до полного сквозного разрушения сварного шва.

	


[image: image1][image: image3.png]PAHIIEN




