Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	06.03.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Техническим устройствам и сооружениям подвергшимся тепловому воздействию в результате аварии провести экспертизу промышленной безопасности с целью определения дальнейшей возможности безопасной эксплуатации.

2.  Не реже чем 1 раз в месяц проводить химический анализ транспортируемого продукта в трубопроводах, работающих в аналогичных условиях с поврежденным продуктопроводом. 

3. По результатам мониторинга содержания нафтеновых кислот,  разработать мероприятия по снижению содержания нафтеновых кислот в трубопроводах, работающих в аналогичных условиях с поврежденным продуктопроводом.

4.  Обеспечить мониторинг  за скоростью коррозии трубопровода путем дополнительного контроля, не реже 1 раза в шесть месяцев, за степенью коррозионного износа трубопроводов, работающих в аналогичных условиях с поврежденным продуктопроводом, с использованием неразрушающих методов. По результатам мониторинга установить периодичность ревизии трубопроводов.  

5. В целях контроля за работой технологических процессов разработать проект и установить систему видеонаблюдения на установке.

6. Обстоятельства и причины аварии довести до сведения работников предприятия.
Извлеченные уроки:

Своевременный мониторинг технического состояния коррозионного износа технологических трубопроводов.

[image: image3.png]



[image: image2.jpg]





	Наименование организации:
	ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий  завод»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «НК «Роснефть»
	

	Место аварии:
	Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3,5
	

	Вид аварии:
	выброс опасных веществ;
взрыв; пожар.
	

	Краткое описание аварии: 

Пожар в горячей насосной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ 3,5. 

Площадь возгорания составила около 100 м2. Производственный процесс предприятия не останавливался. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Повреждены строительные конструкции этажерки постамента горячей насосной, емкостное оборудование, оборудование насосной, технологические трубопроводы, приборы КИПиА, электросиловые кабели и др.
2. Ущерб от аварии составил 39 млн. рублей.

3. Пострадавших нет.
 Причины аварии:

1.Технические причины аварии:
1.1. Разгерметизация продуктопровода из-за повышенной скорости коррозионно-эрозионного повреждения металла со стороны внутренней поверхности труб  под влиянием нафтеновых кислот и взвешенных частиц, содержащихся в транспортируемом продукте,  приведшей к сквозному коррозионному разрушению трубопровода.
2. Организационные причины аварии 

2.1. Неверное определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния) выполненное экспертной организацией.  

2.2.  Не  качественный  контроль за степенью коррозионного износа трубопроводов с использованием неразрушающих методов работниками предприятия.

  
	


[image: image1]